# 1. UVOD

Uzorci Ti-6Al-4V pripremljeni su brušenjem do granulacije 1200 i poliranjem do 0,05 µm.

Elektrolit je bio 0,9 % NaCl, pH 7,4, pri temperaturi 37 °C (Vučko, 2019).

# 2. METODE

Mjerenja su provedena u rasponu od -1,0 V do +1,5 V uz brzinu promjene 1 mV/s.

Gustoća struje izračunata je kao j = I / A, gdje je A = 0,785 cm2.

Uzorak dimenzija 10 x 10 x 2 mm uronjen je 24 h prije mjerenja.

Otpor prijenosa naboja Rct iznosio je 1,24 × 10^5 Ω cm2 (Kovačević, 2021).

# 3. REZULTATI

U analizu je ušlo 12 uzoraka. Srednja vrijednost Ecorr bila je -0,42 V ± 0,03 V.

Prema Kovačevićevu (2021) modelu, porast Rct odgovara zadebljanju pasivnog sloja.

# LITERATURA

Vučko, M. (2019) Elektrokemija bioimplantata. Zagreb: FKIT. ISBN 978-953-6470-81-9.

Kovačević, I. (2021) Pasivni slojevi na titanu. Corros Sci 180: 109-121. DOI: 10.1016/j.corsci.2020.109121.